

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO** | | | | KARTA DANYCH TECHNICZNYCH | |
| **SSA-1363-160** | | | | S55 / 11 lipca 2019 r. | |
| **WSTĘP** | Produkt wykonany jest z przędz z włókna szklanego do zbrojenia tynków na bazie cementu (ETICS i zbrojenia ścian wewnętrznych). Wykończenie na bazie polimerów zapewnia produktowi wysoką odporność na alkalia i doskonałe właściwości splotu. | | | | |
|  | **Charakterystyka** | | **Jednostka** | **Wartość** | **Metoda badania** |
|  | Splot | | Splot gazejski | | |
|  | Oczka siatki (wzdłuż wątku x wzdłuż osnowy) | | mm | (3,8 x 3,6) ± 0,5 | Cl. 2.2.4 EAD  040016-00-0404 |
|  | Średni rozmiar oczek (wzdłuż wątku x wzdłuż osnowy) | | mm | (5,1 x 4,1) ± 0,5 | Cl. 2.2.4 EAD  040016-00-0404 |
|  | Masa na jednostkę powierzchni | | g/m2 | 160 (± 5%) | Cl. 2.2.8 EAD  040016-00-0404 |
| **WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE** | Liczba nitek osnowy i wątku tkaniny na powierzchni | Osnowa | na 10 cm | (24x2) ± (1x2) | EN 1049-2 |
|
|
| Wątek | 20 ± 1 |
|
|  | Wytrzymałość na rozciąganie w stanie dostawy | Osnowa | N/mm | ≥40  (≥ 2000) | Cl. 2.2.7 EAD |
|  | Wątek | (N/5 cm) | ≥40  {≥ 2000) | 040016-00-0404 |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie po kondycjonowaniu alkaliami | | ≥ 50 % wytrzymałości w stanie dostawy  ≥ 20 N/mm | | CL 2.2.7 EAD  040016-00-0404 |
|  | Zawartość popiołu | | *%* | 83 ± 3 | Cl. 2.2.2 EAD  040016-00-0404 |
|  | Ciepło spalania | | MJ/kg | ≤ 7,3 | ISO1716 |
|  | Szerokość | | cm | 100(+1%/-0%)  110 (+1 %/- 0 %) | Cl. 2.2.5 EAD  040016-00-0404 |
| **WYMIARY I OPAKOWANIE** | Długość rolki | | m | 50\* |  |
| Pakowanie | | Siatka nawinięta na gilzę o średnicy wewnętrznej 45 lub 50 mm.  Każda rolka jest owinięta folią z tworzywa sztucznego i włożona do kartonu w pozycji pionowej (30 lub 33 rolki na karton).  Kartony są mocowane na drewnianych paletach. | | |
|  | Transport i przechowywanie | | Kryte środki transportu.  Przechowywać w czystym i suchym miejscu (-10 do +50 °C). | | |
| *\*Inne długości i szerokości są dostępne na życzenie klienta.* | | | | | |